別紙２


応　札　仕　様　書

令和　　年　　月　　日

新潟県十日町地域振興局長　様

　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　㊞

当社が納入を予定しているスノーポールの仕様は、下記のとおりです。
この仕様は、新潟県が定めた本件調達に係るスノーポールの仕様書に定める仕様を満たすことに相違ありません。

記

	ポール材質
	JIS G-3444　一般構造用炭素鋼鋼管
外径34㎜　肉厚2.3㎜　L=3.6m

	塗装
	静電焼付塗装　赤黄ゼブラ模様(赤黄共焼付)
塗装２回塗りとし、脱脂、脱錆のうえ、下塗り(錆止め)、
中塗り(黄)、上塗り(赤)とする

	テープ
	反射シートを指定の２箇所に張り付けする
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別紙２       応   札   仕   様   書     令和    年    月    日     新潟県十日町地域振興局長   様                   所在地                  商号又は名称                 代表者の氏名             ?     当社が納入を予定しているスノーポール の仕様は、下記のとおりです。   この仕様は、新潟県が定めた本件調達に係るスノーポールの仕様書に定める 仕様を満たすことに相違ありません。     記    

ポール材 質  JIS G - 3444   一般構造用炭素鋼鋼管   外径 34 ㎜   肉厚 2.3 ㎜   L=3.6m  

塗 装  静電焼付塗装   赤黄ゼブラ模 様 ( 赤黄共焼付 )   塗装２回塗りとし、脱脂、脱錆のうえ、下塗り ( 錆止め ) 、   中塗り ( 黄 ) 、上塗り ( 赤 ) とする  

テー プ  反射シートを指定の２箇所に張り付けする  

   

